厦门工商旅游学校新建主席台

铺设红色硅PU项目工程要求

1、工程量内容：

| 序号 | 项目名称（内容） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席台基层打磨打毛 | 174平米 | 基础人工机械打磨 |
| 2 | 主席台硅PU基层上底漆 | 174平米 | 国家运动场地合成材料验收标准 |
| 3 | 主席台上硅PU弹性层三遍 | 174平米 | 国家运动场地合成材料验收标准 |
| 4 | 主席台硅PU面漆二遍 | 174平米 | 国家运动场地合成材料验收标准 |
| 5 | 二次材料搬运费 | 174平米 |  |
| 6 | 项目完工后保洁 | 3 |  |
| 7 | 两年保修 |  | 以上所有建设内容均含两年保修 |

2、技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席台基层打磨打毛 | 基础人工机械打磨 | ㎡ | 174 |
| 2 | 主席台硅PU基层上底漆 | 全场均匀滚涂，不能出现漏涂和起壳，保证底漆上下粘接牢固。 | 台 | 174 |
| 3 | 主席台上硅PU弹性层三遍 | 1、物理性能指标要求 检验项目 技术要求： 拉断伸长率，% ≥700；回弹值，% ≥20； 拉伸强度，MPa ≥2.0；压缩复原率，% ≥95；硬度（邵A），度 45-60；阻燃性，级 1； 冲击吸收% ≥40；反弹值 ≥93； 滑动摩擦系 0.4-0.7；标准垂直变形㎜ ≥1.5 2、环保指标 检验项目 标准要求： 挥发性有机化合物（voc）(g/l) ≤100；苯（%） 不含；甲苯+二甲苯+乙苯（%） ≤10；游离二异氰酸酯（TDI+HDI）（%） 不含；卤代烃（%） 不含可溶性重金属（mg/kg） 铅Pb 不含；镉Cd 不含； 铬Cr 不含； 汞Hg。 | ㎡ | 174 |
| 4 | 主席台硅PU面漆二遍 | 环保水性面漆用专用滚筒分多道滚涂于弹性层面上。第一道加15%专用砂，第二道不加砂。 | ㎡ | 174 |
| 5 | 二次材料搬运费 |  | ㎡ | 174 |
| 6 | 项目完工后保洁 |  | 工 | 3 |
| 7 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |
| 8 | 维保费用及税金 | 二年免费保修 | 项 | 1 |